Certificate of Analysis

Iron oxide (Fe2O3, ()

99.5 %, APS 20 nm

| Components | Contents (%) |
| --- | --- |
| Ca | < 0.01 |
| Cr | < 0.002 |
| K | < 0.001 |
| Mg | < 0.008 |
| Mn | < 0.3 |
| Na | < 0.005 |
| Ni | < 0.01 |
| Pb | < 0.001 |