Certificate of Analysis

Iron oxide (Fe3O4)

99.9 %, APS 20 nm

| Components | Contents (%) |
| --- | --- |
| Ca | < 0.01 |
| Cl | < 0.07 |
| Cr | < 0.002 |
| H2O | < 0.20 |
| K | < 0.001 |
| Mg | < 0.008 |
| Mn | < 0.3 |
| Na | < 0.005 |
| Ni | < 0.01 |
| Pb | < 0.001 |
| SiO2 | < 0.02 |
| SO42- | < 0.05 |