Certificate of Analysis

Molybdenum Sulfide (MoS2)

Purity: 99.5%, APS: 1 um

Stock #: 3860YD

| Components | Contents (wt%) |
| --- | --- |
| MoO3 | < 0.1 |
| MoS3 | < 0.1 |
| Al | 0.001 |
| As | 0.002 |
| Cl | 0.03 |
| Cu | 0.002 |
| Fe | 0.005 |
| Ni | 0.002 |
| P | 0.002 |
| Si | 0.03 |