Certificate of Analysis

Titanium nitride, TiN

Purity: > 97.0%

APS: 20 nm

Stock #: 5350JY

| Components | Contents (%) |
| --- | --- |
| Ti | 77.83 |
| N | 21.91 |
| C | 0.03 |
| Fe | < 0.001 |
| Ni | < 0.001 |
| O | 0.22 |
| Si | < 0.003 |