MTI Corporation

860 South 19th Street

Richmond, CA 94804

Tel: 510-525-3070  Fax: 510-525-4705

Website: www.mtixtl.com Email: info@mtixtl.com

Impurity Analyses of SiO2 Crystal  ( Test Method: ICP)

(μg/g)

Element                            NRM

Ca                                                                     0.04

B                                                                     <0.04

Al                                                                    <0.04

Fe                                                                    <0.04

Mg                                                                   <0.04

Na                                                                     0.27

Ti                                                                      <0.04

Co                                                                       0.04

Li                                                                       0.09

Cu                                                                        0.04

K                                                                         0.04

Mn                                                                      <0.04

Ni                                                                        0.04

Purity:                                 99.999%